	Str. 1 z 2

Str. 2 z 2
	Karta Techniczna wydanie 04/02/2008                         [image: image1.jpg]ALP-FIX®

Polaczenia bez wiercenia




Alp-Fix® UNI

Wodoodporny klej montażowy o wysokiej przyczepności i wytrzymałości

________________________________________________________________________________
Opis produktu 
                                       Uniwersalny montażowy klej poliuretanowy o właściwościach wypełniających.                                         Tworzy on przy bardzo krótkim czasie reakcji wodoodporną, elastyczno-                                       rozciągliwą spoinę. Nie zawiera rozpuszczalników.

________________________________________________________________________________
Zastosowanie:     
                              ● do szybkich, trwale elastycznych połączeń montażowych i konstrukcyjnych,                                                                  ● do prac montażowych w rzemiośle i przemyśle budowlanym (budowa okien i                                  schodów),
- najważniejsze podłoża i substraty: drewno, drewnopochodne, beton, cegła, ceramika, kamień naturalny, gips,metale,  laminaty, twarde PCV, polistyren, włókno  szklane, skóra, (nie klei polietylenu, polipropylenu, silikonu i teflonu),
                              ● zalecany do przyklejania stopni schodowych, progów, listew przypodłogowych itp.,

                              ● wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

________________________________________________________________________________
Właściwości:       

                              ● wysoka przyczepność i wytrzymałość
                              ● już po 15min wysoka wytrzymałość początkowa  
                              ● bardzo dobra przyczepność do wielu podłoży- universalność
                              ● wysoka udarność – wytrzymałość na  drgaia  i wibracje
                              ● niweluje nierówności łączonych ze sobą elementów
                              ● wysoka odporność na warunki atmosferyczne
                              ● po całkowitym związaniu można szlifować i lakierować.
______________________________________________________________________________
Aprobaty / normy:  
                              ● bez dodatków utwardzających spełnia wymagania dla klejenia drewno – drewno                                  zgodnie z EN 204 grupa D4, atest ITF – Rosenheim,
                              ● wytrzymałość połączeń drewno – drewno na wysoką temperaturę: atest wg metody                                  WATT 91: 7,6 N/mm2.
________________________________________________________________________________
Dane podstawowe  

________________________________________________________________________________
Barwa:    po utwardzeniu kolor beżowy.
________________________________________________________________________________
Opakowanie:    
                                                   ● kartusze PE 310ml (470g),  20szt/karton, 

                                                   ● worki aluminiowe (kiełbaski) 600ml. 
________________________________________________________________________________
Przechowywanie:    w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, suchym miejscu w                                   temperaturze od +15oC do +25oC, chronić przed bezpośrednim promieniowaniem                                   słonecznym. 

________________________________________________________________________________
Przydatność:    najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. W czasie przechowywania                            lepkość kleju może wzrosnąć. 

________________________________________________________________________________                                

Właściwości techniczne  i  mechaniczne  

________________________________________________________________________________
Baza chemiczna:    poliuretan wiążący przez reakcje z wilgocią, nie zawiera rozpuszczalników (nie                                  zawiera lotnych związków organicznych o  temperaturze wrzenia <+200°C).
________________________________________________________________________________                                
Gęstość:    wg EN 542 przy +20oC                                                                                   ca.  1,52g/cm3
 ________________________________________________________________________________         
Czas tworzenia naskórka:    
 +20oC / 50% wilg. wzgl. powietrza;  iość nakładanego kleju 500µm-PE                          ca.   5 min.
________________________________________________________________________________                                

Czas do ostatecznego  obciążenia:    
przy +20oC, względnej wilg. powietrza 50%                                                                      ca.   24 godz.
________________________________________________________________________________
Czas do  funkcjonalnego  obciążenia – 40% obciążenia ostatecznego:                     ca.  15min                                     ________________________________________________________________________________                                

Temperatura eksploatacji po utwardzeniu:                                                         od -30° C do 110·°C                     
________________________________________________________________________________                                                               

Wytrzymałość  przy  zerwaniu ( temp. pokojowa):                                          minimum  110 kg/cm2 
__________________________________________________________________________________

Wytrzymałość przy zerwniu ( temp. 80o C); wg WATT 91:                              minimum  76 kg/cm2 ________________________________________________________________________________                                

 Odporność chemiczna:    
       ● stała na; wodę, wodę morską, wiele środków czyszczących, ścieki domowe,
       ● czasowa na; tłuszcze oleje i paliwa,
       ● brak odporności na; rozpuszczalniki organiczne (ketony,estry, związki aromatyczne), alkohole,           lakiery i rozpuszczalniki do farb, silne kwasy i zasady.
________________________________________________________________________________                                Praca z klejem, warunki aplikacji  ________________________________________________________________________________         Zużycie:    150 – 300 g/m2, ścieżka kleju o przekroju trójkątnym około 45 ml/mb. ________________________________________________________________________________         Jakość i przygotowanie podłoża:    
podłoże musi być czyste, suche, jednorodne, w miarę równe, odtłuszczone, odkurzone i odpylone. Stare powłoki, mleczko cementowe i słabo przylegające cząstki należy usunąć. ________________________________________________________________________________         Temperatura podłoża:    
w czasie nanoszenia i do czasu pełnego utwardzenia temperatura podłoża musi być powyżej +7°C.
________________________________________________________________________________                                Temperatura powietrza:                                                                               +7°C min. / +35°C max.
________________________________________________________________________________                                Wilgotność podłoża:    podłoże musi być suche.      ________________________________________________________________________________         Instrukcja nanoszenia kleju ________________________________________________________________________________                                Sposoby nanoszenia:     

należy nakładać na jedną z klejonych powierzchni. Przy klejeniu materiałów mało chłonnych zaleca się zwilżyć nałożony klej wodą, aby uzyskać pełne utwardzenie spoiny. Powierzchnie klejone łączy się w podanym czasie  tworzenia powloki (po zwilżeniu maks. 2 min), w razie potrzeby należy je ściskać aż do uzyskania wstępnej twardości spoiny.
________________________________________________________________________________                                Czyszczenie narzędzi:      

nieutwardzony ALP-FIX UNI można czyścić przy uzyciu ALP-FIX SOL 60.
Utwardzony klej można czyścić tylko mechanicznie.  
________________________________________________________________________________                                Uwagi do stosowania:      

dla łatwiejszego nanoszenia i rozprowadzania kleju, jego temperatura powinna

wynosić przynajmniej ok. +15°C. Dla właściwego utwardzenia kleju konieczny jest dostęp odpowiednio wilgotnego powietrza. 
________________________________________________________________________________                                Ochrona zdrowia i środowiska ________________________________________________________________________________                                Warunki BHP:    
aby zapobiec reakcjom alergicznym, używać okularów ochronnych. Natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie, myć ręce w czasie przerw i po pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.
________________________________________________________________________________                                Ochrona środowiska:      

nieutwardzony materiał może zanieczyścić wodę, dlatego nie powinien być usuwany bezpośrednio do kanalizacji, gleby lub wód powierzchniowych.
________________________________________________________________________________                                Uwagi prawne:      
Instrukcje obsługi, zalecenia dotyczące pracy z naszymi produktami, dane o produktach i usługach i inne informacje techniczne należy rozumieć jedynie jako wskazówki; opisują one właściwości produktów (dane zebrane w czasie produkcji) i wykonywaniu usług, nie stanowią gwarancji. Z uwagi na różnorodność zastosowań każdego z produktów i na jego specyficzne właściwości użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego przeprowadzenia prób; Porady dotyczące stosowania naszych produktów udzielane ustnie, pisemnie czy w postaci przeprowadzonej próby są niewiążące.                         
________________________________________________________________________________                                
ALPINA POLYMERS GmbH Forsthauststr. 39A; A- 4060 Leonding; Austria
www.alp-fix.com 
 


